OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  nr 160127W                                przez wieś Lewiczyn

na odcinku długości  0,670 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej   nr 160127W  przez  wieś Lewiczyn  na odcinku  o  długości  0,670 km  na terenie gminy Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi   Lewiczyn.                                                                                                                                 Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną   gruntową  wzmocnioną  pospółką, żwirem i kruszywem łamanym.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się  pobocza gruntowe.

Na całym   odcinku drogi   brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej gruntowej wzmocnionej pospółką , żwirem i kruszywem łamanym.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  670,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                    -5,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy           	- 5,30m

- szerokość poboczy  utwardzonych kruszywem łamanym  - 2x0,50m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                                                            - wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego  grubości 15 cm : warstwa górna  o uziarnieniu 0-31,5mm grubości  6 cm i  warstwa dolna  o uziarnieniu 0-61,5 mm   grubości               9 cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego  emulsją asfaltową  w ilości   0,5 kg/m2 oraz skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową  w ilości 0,3 kg/m2.

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego  AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 r.  w ilości  100 kg/m2  dla KR 1-2 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego  AC 11  S 50/70 wg WT-2 2014r.  dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie poboczy  z kruszywa łamanego  o uziarnieniu 0-31/5 mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,50m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem  pasa drogowego drogi gminnej    z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                                                                                                                                    Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze  gminnej

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: