OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy  drogi gminnej  (ul. Parkowa)

na odcinku długości  0,155 km   gmina Belsk Duży

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy  przebudowy  drogi gminnej  ( ul. Parkowa)  na odcinku  o  długości 0,155  km  w miejscowości Belsk Duży.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Belsk Duży

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Belsk Duży

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana  przebudowa  drogi gminnej  przebiega przez grunty wsi   Belsk Duży                                                       Droga na projektowanym odcinku do  przebudowy jest drogą gminną    o  podbudowie z kruszywa kamiennego i  pospółki.

Na w/w  odcinku drogi   brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę  mieszkaniową   i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych.

- Zakres przebudowy

Przebudową  drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej  częściowo wzmocnionej pospółką i kruszywem  łamanym.

Długość odcinka do przebudowy wynosi  155,0m

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni                    -5,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy           - 5,00m

- szerokość poboczy  utwardzonych kruszywem łamanym                   - 2x0,75m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni                                                     - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości        - 15 cm                                                                          - wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego  o uziarnieniu 0-31,5mm grubości 15 cm   na całej szerokości podbudowy

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy  wyrównawczo-wzmacniającej  z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg WT-2  2014r  w ilości 75kg/m2 dla KR 1 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11  S 50/70 wg WT-2 2014 dla KR 1 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego  0-31,5mm grubości 10 cm  z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,75m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy  drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy  z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                               Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze  poprzecznej.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: